### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка основания

Основание должно быть твердым, чистым, сухим, без пыли и грязи, обезжиренным. Основания не должны подвергаться усадке или деформации. Сильновпитывающие основания рекомендуется обработать грунтовкой weber.prim multi или weber.prim A10 (разведенной 1:4 с чистой водой). При температуре окружающей средывыше 25°С перед нанесением клея основание рекомендуется увлажнить. При температуре окружающей среды от -10°С до + 10°С и возможных ночных заморозках рекомендуется применять weber.therm S100 Winter.

Приготовление клея

Залить в емкость 4,5-5,5 литров чистой воды и засыпать 25 кг (мешок) клея weber.therm EPS. Перемешивать клей необходимо механическим способом при помощи дрель-миксера со средней скоростью (400 - 600 об/мин) до достижения однородной массы. После чего оставить на 5 мин, а потом еще раз перемешать.

Нанесение

Клеевой раствор наносится по периметру и по центру плиты (произвольной линией или не менее чем в трех точках).Если основание ровное, можно наносить раствор на всю поверхность плиты при помощи зубчатого шпателя. Раствор не должен попадать на боковой край плиты. Лишний раствор необходимо удалить. Поверхность приклеивания должна составлять не менее 40% от всей площади теплоизоляционной плиты. После нанесения растворной смеси, плиту прикладывают к стене и сдвигают в сторону, слегка придавливая. Проверяется ровность приклеивания при помощи уровня. Клей достаточно тиксотропен и допускает неровности основания до 2-3 см.

Дополнительные операции

Не ранее чем через 24 часа, после приклеивания плиты, утеплитель дополнительно фиксируется при помощи фасадных дюбелей.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе необходимо использовать резиновые перчатки; избегать контакта с кожей и глазами; при попадании в глаза промыть большим количеством воды; беречь от детей.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Сухую смесь и затвердевший раствор необходимо утилизировать как строительные отходы. Материал нельзя спускать в канализацию. Бумажный мешок утилизировать как обычный мусор.