- Утверждаю

- Директор по развитию

- _____________Ю.А. Богданова

- «___»______________2012 г.

Keramik Express

Быстротвердеющий клей

5 и 25 кг

- Основные свойства

- Можно ходить через 4 часа

- Для наружных и внутренних работ

- подходит для «теплого пола»

- полный набор  прочности через 7 суток

Область применения

| Тип покрытия | Стена |  | Пол |
| --- | --- | --- | --- |
| Керамическая плитка до 900 см2 |  |  |  |
| Крупноформатная плитка более 900 см2 |  |  |  |
| Керамогранит и маловпитывающая плитка |  |  |  |
| Природный камень |  |  |  |
| Прозрачная плитка, мозаика, мрамор |  |  |  |
| Тип основания |  |  |  |
| Недеформирующееся |  |  |  |
| Деформирующееся* |  |  |  |
| Критическое |  |  |  |
| «Теплый пол» |  |  |  |
| Сфера работ |  |  |  |
| Помещения с нормальной влажностью |  |  |  |
| Помещения с повышенной влажностью (ванная) |  |  |  |
| Бассейн |  |  |  |
| Наружные работы (фасад, цоколь, балкон) |  |  |  |

- *- За исключением деревянных поверхностей

- - применеие продукта рекомендовано без ограничений

- - применеие продукта рекомендовано с использованием дополнительного крепежа

- - применеие данного продукта не рекомендоуется, поищите замену среди других продуктов  Bergauf

- Технические характеристики

| Характеристики продукта |  |
| --- | --- |
| Цвет | Серый |
| Вяжущее | Цемент |
| Характеристики применения |  |
| Расход сухой смеси на 1 м2 при слое 3 мм | 2,5- 3 кг |
| Рекомендуемая толщина слоя | 2-6 мм |
| Жизнеспособность готового раствора в открытой таре | Не менее 45 мин |
| Открытое время после нанесения | 15 мин |
| Время корректировки плитки | 10 мин |
| Время полного набора прочности | 7 суток |
| Затирка швов допускается через | 3 часа |
| Можно ходить через | 4 часа |
| Сползание | отсутствует |
| Проведение работ при температуре основания | от +5 до +35 0С |
| Характеристики эксплуатации |  |
| Марочная прочность (через 7 суток) | М 100 |
| Прочность на сжатие (через 7 суток) | Не менее 10 МПа |
| Прочность на изгиб (через 7 суток) | Не менее 2 МПа |
| Прочность сцепления с основанием (через 7 суток) | Не менее 1 МПа |
| Морозостойкость | F 35 |

- Состав

Цементное вяжущее, фракционированный песок, минеральные наполнители, модифицирующие полимерные добавки.

- Подготовка основания

Очистить поверхность от грязи и пыли, отслаивающихся старых покрытий и масляных пятен – всего, что может ухудшить адгезию материала к основанию. Подготовленное основание необходимо обработать грунтовкой «Bergauf» («Primer», «Tiefgrunt» или  «Beton Kontakt» - в зависимости от типа основания).

В случае если поверхность основания не будет прогрунтована, возможно уменьшение открытого времени, как следствие – низкая прочность сцепления плитки с основанием

- Приготовление раствора

- Для приготовления раствора используйте чистые емкости и инструменты.

Внимание! Свойства продукта гарантированы только при строгом соблюдении пропорций затворения водой и порядка приготовления раствора.

- Затворить смесь водой (от +5 до +25 0С) в пропорции:

Сухую смесь постепенно добавляют в воду.

- на 1 кг смеси – 0,24 – 0,26 л воды;

- на 25 кг смеси – 6– 6,5 л воды.

- На 5 кг смеси  - 1,2-1,3 л воды.

- Перемешать до получения однородной массы*.

- Подождать 5 минут, пока закончатся все химические реакции.

- Повторно перемешать.

*Перемешивание рекомендуется проводить с использованием специального миксера для сухих смесей или обычной дрели с насадкой, количество оборотов не более 400-800 в минуту.

- Порядок работы

- Нанести приготовленную смесь ровной гранью шпателя на основание. Клей необходимо нанести на такую площадь, которая может быть облицована в течение 15минут (открытое время).

- Нанесенная смесь разравнивается зубчатым шпателем.

- Плитку прислоните к поверхности с нанесенной смесью и надавите с небольшим усилием.

- Корректировать положение плитки можно в течение 10 минут.

- Затирка швов допускается через 3 часа.

Внимание! Сквозняк, плохо подготовленная поверхность, пониженная влажность или повышенная температура могут сократить открытое время и жизнеспособность готовой смеси.

- Техника безопасности

- Не допускайте попадания материала в глаза и дыхательные пути.

- Хранение

Гарантийный срок хранения в сухом помещении и закрытой заводской упаковке составляет 9 месяцев со дня изготовления.

- Разработано:

- Продукт-менеджер

- __________________/ Ильченко М.В./

- «____»______________2012 г.

- Согласовано:

- Заместитель НИЦ

- __________________/Тереза Н.В./

- «____»______________2012 г.